**TEKNİK BİLGİ PAKETİ**

**TEKNİK ŞARTNAME NO: TEK.H.:02-74**

1. **PARÇA ADI : HALAT, PARK FRENİ, KISA**
2. **STOK NUMARASI : 2590-01-061-4290**
3. **PARÇA NUMARASI : 12257898**
4. **ARACI/ANA MALZEME : M48 A5T2 ANA MUHAREBE TANKI**
5. **ARAÇ KATALOG BİLGİSİ : TM 9-2350-258-34P1; Resim/Sıra No: 90/6; Tarih: 1986**
6. **ÖLÇÜ VE ÖZELLİKLERİ :** Parça ölçü ve özellikleri alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır.
	1. Bilyeli yatak malzemesi korozyon dayanımlı SAE 300 serisi kalite paslanmaz çelik alaşımından imal edilmiş olacaktır.
	2. Halat içinde hareketin kolay olması için hareket etmesi gereken bilyeli yatak malzemenin üzerinde esnekliğini koruyacak şekilde plastik kaplama malzemesi bulunacaktır.
	3. Kaplama, -18 ile 200 oC derece arasındaki ortam sıcaklığına dayanıklı olacaktır.
	4. Halatın su içinde yapılan sızdırmazlık testinde rot ve destek kolu arasında 2 PSİ hava basıncı uygulandığında hava kabarcığı çıkışı gözlenmeyecektir.
7. Satın alınacak parçaların üzerinde; çizik, kırık, çatlak, ezik, korozyon vb. gibi malzemenin ömrüne ve kullanılmasına etki edecek imalat ve sonradan meydana gelme hatalar bulunmayacaktır
8. Satın alınacak parçaların tamamı dış etkenlerden korunmuş ve taşıma esnasında herhangi bir hasar görmeyecek şekilde ambalajlanmış olacaktır.
9. Teknik bilgi paketinin 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. maddelerinde belirtilen hususlar yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. Taahhütler yüklenici tarafından, üretici veya temsilci/satıcı firma tarafından onaylı, ürün kataloglarına/dokümanına atıf yapan yazılı taahhüt olarak verilecek, atıf yapılan onaylı katalog/doküman, yazılı taahhüde ek yapılacaktır. Taahhütler, yüklenici tarafından muayene esnasında Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.
10. **YARARLANILAN KAYNAK :** Lojistik Bilgi Sistemi,

|  |  |
| --- | --- |
| Mehmet Cansın KURT | Özgür ÖZDEMİR |
| Mak.Müh. | Mak.Müh. |
| İml.Prj.Etd.Ks. | Etd.Prj.Böl.A.Vek. |